Mérida, 27 de enero de 2011

Fisicoquímica para Ingenieros Químicos. Sección 01.

Prof.  Ronald Márquez

3° Examen Parcial

Nombre: ______________________________________________________

1. El Sulfato de Magnesio se obtiene del mineral heptahidratado MgSO4.7H2O que se encuentra en depósitos naturales conocido comúnmente como sal de Epsom. Este tiene diversas aplicaciones farmaceuticas y además la sal anhidra es utiliza como desecante ya que es higroscópica. Un análisis térmico diferencial del sistema MgSO4-H2O muestra las siguientes temperaturas en ºC de los cambios de fase:

| % | knee | halt | knee | knee | halt | halt | halt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -5 |  |  |  |  |  |
| 10 | -2 | -5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | -5 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 120 | 35 | 0 | -5 |  |
| 35 |  |  | 80 | 60 | 45 | 0 |  |
| 40 |  |  |  |  | 68 | 45 | 0 |
| 50 |  |  |  |  | 68 | 45 |  |
| 60 |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 90 | Solo transferencia de calor sensible |

Figura 1

El diagrama ternario MgSO4-NaSO4-H2O se muestra en la Figura 2:

Figura 2 Diagrama ternario MgSO4-NaSO4-H2O

- Dibuje el diagrama de fases binario MgSO4-H2O (2 ptos)

- Indique cuantos hidratos de sulfato de magnesio se forman (1 pto)

- Indique en el diagrama de fases los puntos característicos del sistema MgSO4 – H2O (1 pto)

- Determine la temperatura del diagrama de fases ternario MgSO4-NaSO4-H2O mostrado en la figura 2 (2 ptos)

Un proceso para obtener 500 kg de sal MgSO4 anhidra a partir del heptahidrato consta de las siguientes etapas:

Se agrega agua a 20 ºC hasta obtener una solución saturada, luego se calienta a una temperatura igual a la que se determinó en la parte d). Se evapora isotérmicamente hasta que la relación sal anhidra MgSO4 - solución saturada es de 9 a 1. Finalmente se filtra y se separan los cristales de la solución saturada residual:

- Calcule la cantidad de agua agregada a 20ºC (1 pto)

- ¿Cuánta agua se evapora y cuál es la cantidad de solución saturada residual? (3 ptos)

La solución residual se mezcla con P para obtener cristales grandes y homogéneos de NaSO4.MgSO4.2,5H2O puros:

h) Dibuje un diagrama del proceso de obtención de los cristales de NaSO4.MgSO4.2,5H2O a partir de la solución residual y P (2 pto)

i) ¿Qué cantidad de P es necesario agregar? (2 pto)

2. En la figura 3 se muestran los sistemas surfactante-agua-aceite que se pueden obtener al cambiar una variable de formulación como cantidad de sal, naturaleza de la fase aceite, HLB (Balance Hidrofílico-Lipofílico) o HLD:

- Indique en cual de los sistemas se puede formar una emulsión de aceite en agua (O/W), una microemulsión bicontinua con dos fases en exceso O y W y una emulsión de agua en aceite (W/O). Justifique su respuesta. (3 ptos)

- Un sistema se formula con 40% de aceite O, 40% de agua W y 20% de surfactante A. La salinidad se varía en el sistema de 2 a 6 % observándose la progresión del sistema Tipo I a 2%, luego se forma el sistema Tipo 3 a 4% y finalmente el sistema Tipo 2 a 6%. Indique el número de fases en equilibrio que van a existir en cada sistema, calcule la cantidad de cada fase que va a estar presente y realice un esquema de lo que se observaría en cada caso si los sistemas al equilibrio se encuentran almacenados en  recipientes como los mostrados en la figura 3. (3 ptos)