Mérida, 17 de julio de 2007

Química Industrial II. Sección 02.

Prof.  Ronald Márquez

3° Examen Parcial

|  | Cp(68-860 oF) cal/gmol oC |
| --- | --- |
| CO2 H2O(g) O2 N2 | 12 9,8 8,0 9,0 |

1. Una productora de cal utiliza coque para los hornos de calcinación. La composición del coque es 92% C y 8% ceniza. El análisis de laboratorio del gas de chimenea es el siguiente: 31,3% CO2, 1,8% O2 y no contiene CO ni H2. La piedra caliza utilizada posee 1,5% Al2O3, 1,2% SiO2, 51% CaO y 2% MgO. Los gases abandonan el horno a 860oF y la cal a 950 oF. La temperatura del aire es 20 oC Calcular a) Razón combustible ¿es este un valor adecuado de operación? (3 ptos) b) % en exceso de aire alimentado (1 pto) c) ft3 de aire alimentado a condiciones estándar por libra de caliza (1 ptos) d) El balance de energía y el porcentaje de pérdidas de calor a través del horno (4 ptos) e) ¿Qué usos puede tener la cal producida? (1 pto) f) ¿Es necesario una operación o proceso adicional para que la cal producida pueda ser utilizada en las aplicaciones antes mencionadas? (1 ptos).

Datos para el Balance de energía:

PC del coque = 11000 Btu/lb gas seco, Cp de la cal (20 – 1000oC) = 0,25 Btu

CaO + CO2   (   CaCO3  ΔHr(20 C)  = -43700 cal/gmol                                  lb oF

MgO + CO2   (   MgCO3  ΔHr(20 C)  = -23808 cal/gmol

λH2O a 20 oC = 1050 Btu/lb

3. Usted como ingeniero de proceso de la planta de cemento “Cumarebo” en el estado Carabobo dispone de caliza, arena y arcilla de las siguientes composiciones calcinadas y porcentajes de pérdida de peso por calcinación para producir cemento:

|  | Caliza (Valencia-Carabobo) | Arena (Trujillo) | arcilla 1 (Iribarren-Lara) | arcilla 2 (Curigua-Lara) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | natural | calcinada | natural | calcinada | natural | calcinada | natural | calcinada |
| componente | % | % | % | % | % | % | % | % |
| SiO2 | 4,4 | 7,4 | 94,4 | 95,1 | 67,8 | 75 | 32,5 | 36,4 |
| Al2O3 | 2,7 | 4,6 | 2,5 | 2,6 | 16,5 | 18,2 | 22,5 | 25,3 |
| Fe2O3 | 2,5 | 4,2 | 1,8 | 1,8 | 5,6 | 6,2 | 10,6 | 11,8 |
| CaO | 49,3 | 83 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 21,5 | 24,1 |
| MgO | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | 2,1 | 2,4 |
| otros | 40,6 | 0 | 0,8 | 0 | 10,1 | 0,4 | 10,8 | 0 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| Perdidas ignición % |  | 40,6 |  | 0,8 |  | 12,1 |  | 10,8 |

a) Determinar las proporciones en que se deben mezclar las materias primas (húmedas) para preparar un clinquer  que contenga 35% de fundentes  y una relación S3C/S2C = 2 (4 ptos). Nota: cuenta con dos arcillas que pueden ser adquiridas por la sección de suministros. Seleccione cual utilizaría para fabricar el clinquer, justifique su respuesta (3 ptos). b) Determine el % mínimo y máximo de CaO en caliza disponible para silicatos necesarios para obtener un cemento con las mismas especificaciones utilizando la arcilla que no puede usar en la parte (a) (2 ptos) PM Al2O3 = 102, PM Fe2O3 = 160, PM SiO2 = 60, PM CaO =56, PM MgO = 40,3