Escuela de Ingeniería Química

Facultad de Ingeniería

Universidad de los Andes - Mérida

PRACTICA N( 11

ELECTROQUIMICA

CORROSION DEL ALUMINIO

Evaluación de la susceptibilidad de corrosión de un metal

OBJETIVO

El objetivo de este experimento es estudiar la susceptibilidad de corrosión de placas de aleación de aluminio por diferentes agentes corrosivos.

APARATOS Y SUSTANCIAS

Placas de aleación de aluminio de 1 mm de espesor y dimensiones 20 x 20 mm; etanol absoluto, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de potasio, 18 vasos de precipitados de 100 ml de capacidad, balanza de precisión, desecador, pinza plástica, vidrio de reloj, estufa.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.- Limpiar (desengrasar) las plaquitas, sumergiéndolas en etanol absoluto, dejarlas estar por lo menos 5 minutos, secarlas con aire caliente y colocarlas en un desecador.

2.- Preparar 50 ml de solución, de H2SO4, HCI y KOH: 5, 4, 3, 2, 1 y 0,5 M a partir de los reactivos en grado para análisis y colocar parte de estas soluciones en cada uno de los vasos de precipitado previamente identificados.

3.- Sacar y pesar con la máxima precisión cada plaquita y colocarlas de una a una en cada vaso de precipitado.

CUIDADO: Tome nota del peso de la placa y de la solución donde la coloca.

4.- Dejar actuar el agente corrosivo durante una hora. Pasada ésta, sacar con cuidado cada una de las plaquitas, lavarlas con agua destilada, secarlas con aire caliente y pesarlas. Tomar nota del peso.

Nota: Es posible que algunos de los sitemas consuman por completo las plaquitas de aluminio introducidas, para estos casos, tomar el tiempo que tomó cada plaquita en desaparecer.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La pérdida de peso de las plaquitas se calcula por diferencia:

(1)

donde Wi, Wf son los pesos de cada plaquita antes y después de la corrosión, A es el área geométrica y t es el tiempo de exposición al agente corrosivo.

Graficar la tasa de corrosión t en función de la concentración (molaridad) de las soluciones de los tres agentes corrosivos.

Realizar comparaciones en la susceptibilidad de corrosión en función de la concentración y en función del agente corrosivo mismo. Documentar y discutir la eventual ocurrencia del fenómeno de pasividad. Plantear las reacciones de corrosión que tienen lugar y explicar la tendencia espontánea a la corrosión en función del potencial electroquímico de las reacciones de corrosión que ocurren. Considere la dependencia del potencial electroquímico con el pH.

BIBLIOGRAFIA

ONUCHUKWU A.E., J. Chem. Educ., 934 (1986).

P.W. ATKINS. Fisicoquímica. 3° Edición. Addison-Wesley Iberoamericana, S.A. EUA (1991)